重庆市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

（2022年招标产品）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽取样品10根（10米），其中5根（5米）为检验样品，5根（5米）为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 家用燃气用橡胶和塑料软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管结构 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 2 | 尺寸和公差 | 内径和公差 |  | GB/T 9573-2013 |
|  |  | 壁厚和公差 |  | GB/T 9573-2013 |
| 3 | 材料 | 拉伸强度变化率 |  | GB/T 3512-2014 |
|  |  | 拉断伸长率变化率 |  | GB/T 3512-2014 |
| 4 | 耐燃试验 |  | GB 29993-2013 |
| 5 | 耐热试验 |  | GB 29993-2013 |
| 6 | 拉断试验 |  | GB 29993-2013 |

表2  家用煤气软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称内径 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 胶层厚度 |  | HG 2486-1993 |
| 3 | 外观 |  | HG 2486-1993 |
| 4 | 气密性 |  | HG 2486-1993 |
| 5 | 难燃试验 |  | HG 2486-1993 |
| 6 | 低温弯曲试验 |  | GB/T 5565.2-2017 |

表3 燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
|  |  | 螺纹 |  | CJ/T 197-2010 |
|  |  | 软管的最小内径 |  | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 软管气密性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 软管耐压性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 软管柔软性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 软管弯曲性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 接头耐安装性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 被覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29993-2013 《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》

HG 2486-1993 《家用煤气软管》

CJ/T 197-2010 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。